Boletim Técnico nº 03.07/97

Especificação Técnica para Artefatos de Borracha

Um artefato de borracha é denominado “técnico”, quando é fabricado de acordo com uma Especificação Técnica.

Essa especificação pode ser designada pelo próprio comprador, pelo fornecedor, ou através de padrões nacionais e internacionais, como as especificações ABNT EB-362, ASTM D2000, SAE J200 entre outras.

Na indústria de artefatos de borracha, é muito comum a utilização dos padrões da ASTM D2000 (“Livro Anual de Padrões ASTM – Seção 9 : Borracha”).

Nessa norma, as diferentes classes de borracha são designadas por duas letras, de acordo com uma classificação baseada na resistência genérica ao calor e inchamento em óleo aromático-padrão.

Tabela I – Tipo de polímeros mais utilizados:

| Sistema de Classificação ASTM D2000 / SAE J200 | Tipo de polímero mais utilizado | Observações |
| --- | --- | --- |
| AA | Borracha Natural (NR) Regenerados, Butílicas, Polibutadienos Poliisopropeno, SBR | Baixa resistência ao calor Altíssimo inchamento em óleo |
| AK | Polissulfetos | Baixa resistência ao calor Excelente resistência ao inchamento em óleo |
| BA | Etileno-Propilenos (EPDM) SBR de alta temperatura, compostos de Butil | Resistente ao calor Não resistente ao inchamento em óleo |
| BC | Policloroprenos (Neoprene®) | Resistente ao calor Baixa resistência ao inchamento em óleos |
| BE | Policloroprenos (Neoprene®) | Resistente ao calor Média resistência ao inchamento em óleos |
| BF | Nitrílicas (NBR) | Resistente ao calor Média resistência ao inchamento em óleos |
| BG | Nitrílicas (NBR), Uretanos | Resistente ao calor Resistente ao inchamento em óleos |
| e assim por diante até HK | até borracha fluoradas | Excelente resistência ao calor Excelente resistência ao inchamento em óleo |

Além da classificação do elastômero-base, a norma também codifica as demais propriedades do composto (como resistência à tração e alongamento de ruptura, deformação permanente, etc.) e estabelece diferentes graus de tolerância para as especificações.

Assim, os compostos utilizados para as vedações de comporta Rubberart poderiam ser classificados de acordo com a tabela a seguir:

| ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE: RUBBERART | Propriedades | Composto de SBR (código RC0.001865) |
| --- | --- | --- |
|  | Dureza Shore A | 60 / 70 |
|  | Tensão de Ruptura (Kgf/cm2) | mínimo 210 |
|  | Módulo a 300% (Kgf/cm2) | mínimo 63 |
|  | Alongamento de Ruptura (%) | mínimo 450 |
|  | Deformação permanente por compressão (%) (22hs / 70ºC) | máximo 30 |
|  | Absorção de água (%) (70hs / 70ºC) | +/- 5, em peso |
|  | Envelhecimento acelerado em estufa (70hs / 70ºC) |  |
|  | Variação de dureza Shore A (pontos) | +/- 5 |
|  | Variação da tensão de ruptura (%) | máximo -20 |
|  | Variação de alongamento de ruptura (%) | máximo -17 |
|  | Resistência ao ataque de Ozônio (72hs / 40ºC / 50 Mpa) | Grau “zero” sem fendilhamento |

| ESPECIFICAÇÃO EQUIVALENTE NA ASTM D2000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Composto de SBR (RC0.001865) | ASTM D2000 M 5 AA 6 20 A 13 B 13 C 12 Z1 Z2 Z3 |  |  |
|  | Z1 | Dureza Shore A | 60 / 70 |
|  | Z2 | Módulo a 300% | mínimo 6,2 Mpa |
|  | Z3 | Absorção de água (%) (70hs / 70ºC) | +/- 5, em peso |
| Composto de CR (RC0.001224) | ASTM D2000 M 5 BC 6 18 A 14 B 14 C 12 Z1 Z2 |  |  |
|  | Z1 | Dureza Shore A | 60 / 70 |
|  | Z2 | Módulo a 300% | mínimo 5,6 Mpa |

Assim, descofificando a especificação, por exemplo do composto Rubberart, temos:

ASTM D2000 M 5 AA 6 20 A 13 B 13 C 12 Z1 Z2 Z3

| ASTM D2000 M 5 AA 6 20 A 13 B 13 C 12 Z1 Z2 Z3 |  |
| --- | --- |
| ASTM D2000 | Nome da Norma em referência |
| M | Unidade de medida empregada ( M = Sistema Internacional ) |
| 5 | Grau de tolerância da especificação |
| AA | Tipo de Polímero mais utilizado ( conforme tabela I ) no caso = SBR |
| 6 | Dureza Shore A nominal – X10 ( com tolerância de +/- 5 pontos neste caso |
| 20 | xx |
| A 13 | Resistência ao calor (70hs / 70ºC) |
| B 13 | Deformação permanente por compreção (22hs / 70ºC) |
| C 12 | Resistência ao ataque de ozônio (72hs / 70ºC / 50 Mpa) |
| Z1 | Requisitos especias que não constam dos padrões ASTM |
| Z2 |  |
| Z3 |  |

Com o uso da ASTM D2000, SAE J200 ou ABNT EB-362, é possível especificar de forma bastante criteriosa qualquer tipo de artefato de borracha.

As vedações de comporta Rubberart, são geralmente fabricadas em SBR ou Neoprene®, entretanto realizamos projetos especiais, empregando outros tipo de elastômeros, como por exemplo EPDM e borracha nitrílica, cada um com características e especificações próprias.

A Rubberart possui uma equipe técnica que está sempre pronta para sanar quaisquer dúvidas sobre especificações.

Elaborado por:

Amauri da Paixão Santos (Quím.Resp.)/

Renato Menghini (Depto Técnico)/

Carlos Shiguemtsu Nakao (Depto Técnico)