Boletim Técnico nº 09.03/00

Compressão da Soleira Perfil R-14 A

Objetivo:

Verificar o comportamento do perfil de vedação R-14 A , a fim de fornecer dados técnicos para que engenheiros e projetistas hidromecânicos avaliem a reação de deformação em função da carga aplicada.

Descrição:

O ensaio de deflexão consiste na aplicação de uma carga crescente sobre a área de vedação do perfil, (ver Fig.1).

Fig.1

Dados:

- Velocidade de acionamento: 		2 mm/min.

- Temperatura:				21ºC

- Nº de amostras de cada perfil:		03

- Comprimento das amostras:		300 mm

- Dureza das amostras:			50/60 – Shore A

60/70 – Shore A

Curva de compressão perfil R-14 A em SBR 50/60 Shore A

Todos os resultados aqui demonstrados, foram obtidos através de testes laboratoriais.

Estes dados não devem ser equiparados com perfis semelhantes, fabricados por outras empresas em função das diferenças na formulação do composto da borracha.

Para maiores informações, entre em contato com o nosso Departamento Técnico.

Elaborado por Amauri da Paixão Santos (Quím.Resp.) / Carlos S. Nakao (Depto Técnico)

Curva de compressão perfil R-14 A em SBR 60/70 Shore A

Todos os resultados aqui demonstrados, foram obtidos através de testes laboratoriais.

Estes dados não devem ser equiparados com perfis semelhantes, fabricados por outras empresas em função das diferenças na formulação do composto da borracha.

Para maiores informações, entre em contato com o nosso Departamento Técnico.

Elaborado por Amauri da Paixão Santos (Quím.Resp.) / Carlos S. Nakao (Depto Técnico)