Boletim Técnico nº 010.06/02

Durabilidade das Vedações em SBR

[Ensaios realizados no Composto-Padrão Rubberart SBR 60/70 - Código RC.01865.000 ]

| Exposição à Intempéries (Luz U.V., calor, chuva, poeira, etc) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dias | Tração, kgf/cm² | Módulo a 300%, kgf/cm² | Alongamento de ruptura, % | Dureza Shore A | Resistência à Intempéries, Grau de Fendilhamento |
| 0 | 233 | 83 | 621 | 62 | Grau zero |
| 15 | 237 | 89 | 601 | 63 | Grau zero |
| 45 | 241 | 93 | 587 | 62 | Grau zero |
| 60 | 236 | 79 | 647 | 60 | Grau zero |
| 90 | 229 | 80 | 623 | 62 | Grau zero |
| 120 | 218 | 81 | 628 | 63 | Grau zero |
| 180 | 232 | 99 | 552 | 65 | Grau zero |
| 240 | 228 | 97 | 554 | 65 | Grau zero |
| 365 | 239 | 94 | 603 | 66 | Grau zero |
| 492 | 221 | 112 | 519 | 68 | Grau zero |
| 1500 | 195 | 120 | 472 | 70 | Grau zero |
| 2097 | 186 | 128 | 425 | 72 | Grau zero |

Rubberart iniciou em junho de 1996 um "Programa de Ensaios de Resistência às Intempéries do Composto de SBR 60/70" (borracha mais utilizada nas vedações de comporta), com o objetivo de acompanhar a evolução da degradação ao longo dos anos, em exposição contínua a agentes agressivos (raios U.V. do sol, calor, chuva, poeira, poluição, frio, etc.).

Em seis anos de exposição, constatamos que a degradação da borracha é um processo muito lento.

A partir dos dados acima, concluimos que o envelhecimento  se caracteriza principalmente pelo processo de endurecimento da borracha, que pode ser notado pelo aumento da "dureza Shore A" e do "módulo a 300%". Entretanto, as diminuições de resistência à tração e de alongamento de ruptura ao longo dos seis anos de exposição não foram suficientemente drásticas a ponto de comprometer o bom desempenho da borracha. A elasticidade foi mantida (alongamento maior que 300%) e a resistência mecânica continuou elevada (tração maior que 100 kgf/cm²).

Em campo, usuários têm relatado o aumento da dureza dos perfis de vedação com mais de cinco anos de uso e o mesmo constata esse estudo.

Estima-se, a partir dos resultados acima, que a borracha manterá as características mínimas inicialmente especificadas (tração >= 210 kgf/cm², alongamento >= 450%, etc.) mesmo após 2,5 anos de exposição intensiva às intempéries e manterá suas características funcionais por, no mínimo, seis anos.

Obs.: As conclusões apresentadas nesse boletim são baseadas em pesquisas e ensaios realizados em corpos de prova , que a Rubberart acredita confiáveis. Entretanto esses resultados não constituem especificações mas, apenas referências, ficando sob responsabilidade de cada usuário as conseqüências resultantes da utilização e aplicação das informações apresentadas.

Elaborado por Amauri da Paixão Santos (Quím.Resp.)

For further details, please contact:

Amauri da Paixão Santos – Head Chemist (amauri@rubberart.com.br)

Renato Menghini – Technical Developments Assistant (renato@rubberart.com.br)