Boletim Técnico Nº 016.10/11

Compostos de Borracha para Perfis de Vedação de Comportas Hidráulicas

(Abordagem Comparativa)

Muitos tipos de borrachas de alta qualidade podem ser empregados na fabricação de perfis de vedação para comportas hidráulicas. A escolha é uma conciliação de custo, performance e aplicação técnica. Um tipo especial de borracha pode ser recomendado, de acordo com um conjunto de condições do ambiente de trabalho (meio ácido, básico, oleoso, água salgada, contaminantes químicos como poluição, etc.) Contudo, a maioria das condições pode ser atendida pelos compostos padrões de SBR (“borracha de estireno-butadieno”) e CR (“borracha policloropreno”), sem a necessidade de desenvolvimentos especiais.

Veja abaixo uma abordagem comparativa das propriedades dos compostos Rubberart para vedação de comportas hidráulicas de NR (“borracha natural”), SBR (“borracha estireno-butadieno”), CR (“borracha policloropreno”) e EPDM (“borracha etileno-propileno monômero diênico):

| Propriedades | EPDM | NR | CR | SBR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Borracha Etileno-Propileno Monômero Diênico | Borracha Natural | Borracha Policloropreno | Borracha Estireno-Butadieno |
| - Propriedades originais: - Dureza Shore A (ASTM D2240), pontos - Tensão de ruptura (ASTM D 412), MPa - Módulo a 300% (ASTM D 412), MPa - Alongamento de ruptura (ASTM D 412), % | 60 / 70 Mín. 12,5 - - - Mín. 350 | 60 / 70 Mín. 20,6 Mín. 6,3 Mín. 450 | 60 / 70 Mín. 18,5 Mín. 5,7 Mín. 450 | 60 / 70 Mín. 20,6 Mín. 6,3 Mín. 450 |
| 2 – Deformação permanente – ASTM D 395-B (22 h / 70 °C): - Deformação Residual, % | Máx. 35 | Máx. 30 | Máx. 30 | Máx. 30 |
| 3 – Resistência ao calor (envelhecimento acelerado em estufa) – ASTM D 573 (70 h / 70 ºC): - Variação de dureza Shore A, pontos - Variação da tensão de ruptura, % - Variação do alongamento de ruptura, % | ± 10 Máx. - 25 Máx. - 25 | - 5 to + 5 Máx. - 30 Máx. - 30 | Máx. + 5 Máx. - 20 Máx. - 20 | Máx. + 5 Máx. - 20 Máx. - 17 |
| 4 – Resistência à água - ASTM D 471 (70 h / 70 ºC): - Variação de peso, % | Máx. + 3 | Máx. + 10 | Máx. + 10 | Máx. + 5 |
| 5 – Resistência ao ozônio – ASTM D 1171 (72 h / 40ºC / 50 mPa): - Aspecto da superfície | Sem fendilhamento | Sem fendilhamento | Sem fendilhamento | Sem fendilhamento |

EPDM: As borrachas de Etileno-Propileno Monômero Diênico são valiosas por sua excelente resistência ao calor, oxidação, ozônio e intempéries devido à estrutura estável e saturada de sua cadeia polimérica. Como elastômeros não-polares, apresentam boa resistividade elétrica, bem como resistência a solventes polares, tais como água, ácidos, álcalis, ésteres fosfato e muitas cetonas e alcoóis. As limitações são as baixas tensão e alongamento de ruptura e pobre resistência a óleos, gasolina e solventes hidrogenados.

NR: A Borracha Natural exibe extraordinária resiliência; resistência superior ao rasgamento e abrasão; muito boa tensão de ruptura; excelente recuperação elástica (vivacidade); boa flexibilidade a baixas temperaturas e baixa geração de calor em aplicações dinâmicas. Entretanto, tem resistência ao calor pobre, pouquíssima resistência a óleo, gasolina e solventes hidrocarbonetos.

CR: A Borracha Policloropreno é um bom elastômero de uso geral com um balanço atrativo de propriedades e poucas limitações práticas. Exibe uma inerente boa resistência à chama; moderada resistência a óleo e gasolina; boa adesão a tecidos e metais; muito boa resistência às intempéries, ozônio e envelhecimento natural; boa resistência à abrasão e fendilhamento por flexão; muito boa resistência à álcalis e ácidos. As principais limitações são sua pobre ou regular resistência a solventes aromáticos e oxigenados; flexibilidade limitada a baixas temperaturas e maior absorção de água.

SBR: A Borracha Estireno Butadieno é similar à borracha natural na maioria de suas propriedades e é o elastômero disponível de menor custo e maior volume. Embora suas propriedades sejam ligeiramente inferiores que aquelas da borracha natural, o SBR é mais rígido e levemente mais resistente ao calor e fendilhamento por flexão, é um excelente substituto à borracha natural em muitas aplicações. Apresenta a melhor performance a baixa temperatura de todos os elastômeros descritos até aqui. As principais vantagens são a muito boa resiliência, tensão de ruptura, resistência à abrasão e flexibilidade a baixa temperatura. As limitações são a pouquíssima resistência a óleo, gasolina e solventes hidrocarbonetos.

É importante levar em consideração o balanço geral acima e outras propriedades intrínsecas de cada borracha para decidir o melhor custo/benefício:

|  | Menor |  |  | ##### Maior |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistência ao calor | NR | SBR | CR | EPDM |
| Resistência química | NR | SBR | CR | EPDM |
| Resistência à intempéries (UV, O2, O3) | NR | SBR | CR | EPDM |
| Propriedades mecânicas | EPDM | CR | SBR | NR |
| Resistência à água | CR | NR | SBR | EPDM |
| Adesão (a PTFE, metal, etc) | EPDM | CR | SBR | NR |
| Processabilidade (facilidade de fabricação da vedação) | CR | NR | EPDM | SBR |
| Custo geral | SBR | EPDM | NR | CR |

Como esquematizado acima, o SBR apresenta o melhor custo/benefício de todas as borrachas. De fato, a maioria dos projetos fornecidos pela Rubberart foram sustentados com sucesso pelo nosso composto especial de SBR. Altas propriedades mecânicas, boa resistência à água, facilidade de processamento, boa adesão à película de PTFE – Politetrafluoretileno (quando requerida) e baixo custo têm justificado a extensiva utilização de vedações de SBR em comportas hidráulicas em todo o Brasil, América Latina e outros países.

Para Maiores esclarecimentos favor contatar:

Amauri da Paixão Santos – Químico Responsável (amauri@rubberart.com.br)

Renato Menghini – Desenvolvimento e Assistência Técnica (renato@rubberart.com.br)