Boletim Técnico nº 08.03/99

Deflexão em Perfis de Vedação de Comporta em Composto Rubberart

Objetivo:

Verificar o comportamento dos perfis de vedação, a fim de fornecer dados técnicos para que engenheiros e projetistas hidromecânicos avaliem as reações de pré-compressão de uma comporta que utilize os perfis descritos neste boletim.

Descrição:

O ensaio de deflexão consiste na aplicação de uma carga crescente sobre a área de vedação do perfil (bulbo), sendo então verificado o deslocamento do mesmo conforme resultados que seguem.

Deflexão do perfil nota musical R-01 S com calço de borracha. (ver Fig.1).

Fig.1

Dados:

- Velocidade de acionamento: 		10 mm/min.

- Temperatura:				20ºC

- Nº de amostras de cada perfil:		03

- Comprimento das amostras:		250 mm

- Dureza das amostras de perfil:		60/70 – Shore A

- Dureza das amostras de calço:		65/70 e 70/75 – Shore A

- Composto das amostras de perfil:		SBR

- Composto das amostras de calço:		SBR

Curva de compressão perfil R-01 S em SBR 60/70 Shore A com calço em SBR 65/70 Shore A

Todos os resultados aqui demonstrados, foram obtidos através de testes laboratoriais.

Estes dados não devem ser equiparados com perfis semelhantes, fabricados por outras empresas em função das diferenças na formulação do composto da borracha.

Para maiores informações, entre em contato com o nosso Departamento Técnico.

Elaborado por Amauri da Paixão Santos (Quím.Resp.) / Carlos S. Nakao (Depto Técnico)

Curva de compressão perfil R-01 S em SBR 60/70 Shore A com calço em SBR 70/75 Shore A

Todos os resultados aqui demonstrados, foram obtidos através de testes laboratoriais.

Estes dados não devem ser equiparados com perfis semelhantes, fabricados por outras empresas em função das diferenças na formulação do composto da borracha.

Para maiores informações, entre em contato com o nosso Departamento Técnico.

Elaborado por Amauri da Paixão Santos (Quím.Resp.) / Carlos S. Nakao (Depto Técnico)