Boletim Técnico nº 07.09/98

Perfis para Vedação de Comporta Moldado x Extrudado

Objetivo:

Fornecer informações qualitativas e quantitativas sobre as diferenças existentes entre as propriedades das vedações moldadas e as extrudadas, de modo a auxiliar engenheiros e projetistas hidromecânicos na escolha da vedação mais adequada ao seu projeto.

Análise das Diferenças Dimensionais:

A qualidade de um perfil para vedação de comportas depende de uma boa formulação do composto de borracha. Entretanto o método empregado para a vulcanização do artefato também afeta diretamente suas propriedades mecânicas, fisico-químicas e dimensionais.

A vulcanização quando realizada a quente e sob pressão (moldagem), origina artefatos com elevadas propriedades mecânicas. Além disso, esse processo minimiza a ocorrência de falhas internas devido ao aprisionamento de ar e proporciona ótima estabilidade e uniformidade dimensional.

Nos processos de extrusão, a vulcanização ocorre sem ou com baixa pressão, originando artefatos com propriedades mecânicas inferiores àquelas que alcançariam sob pressão. Por outro lado, a ausência de pressão dificulta a eliminação de ar contido dentro da borracha, sendo necessária a utilização de produtos químicos para minimizar o problema. Assim, é comum a ocorrência de falhas internas neste tipo de artefato.

A falta de estabilidade e uniformidade dimensional dos extrudados ocorre devido à ausência de pressão externa, o que permite a expansão da borracha em todas as direções. Fatores como o controle da velocidade de extrusão, viscosidade e dureza do composto, dentre outros, também influenciam as características dimensionais do extrudado. Desse modo, o controle do processo de fabricação deve ser muito mais rigoroso para atenuar os problemas naturais desse método de produção.

Compostos para Extrusão:

Experimentos em laboratório indicam que a adição ao composto de borracha de produtos químicos para auxiliar o processo de extrusão afetam algumas das propriedades do vulcanizado.

Para essa finalidade, foi testado o composto Rubberart RC0.001865 (SBR 60/70). Ao mesmo lote do composto foram adicionados produtos para auxiliar a extrusão. Os resultados estão na tabela a seguir:

| Propriedades | Composto Rubberart RC0.001865 (Lote 0971) | Composto Rubberart RC0.001865 com produtos para auxiliar a extrusão (Lote 0971-E) | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Dureza Shore A (ASTM D 2240) | 62 | 62 | 0 |
| Módulo a 300% , Kgf/cm2 (ASTM D 412) | 84 | 79 | -6% |
| Tensão de Ruptura , Kgf/cm2 (ASTM D 412) | 213 | 193 | -9% |
| Alongamento de Ruptura , Kgf/cm2 (ASTM D 412) | 606 | 574 | -5% |
| Deformação Permanente (22hs / 70ºC), % (ASTM D 395-B) | 17 | 16 | -5% |
| Absorção de água Permanente (48hs / 70ºC), % (ASTM D 471) | +1,45 | +1,58 | +9% |
| Resistência ao Ozônio (72hs em câmara saturada Rubberart de 27 L) (*1) | Grau < 1 | Grau >> 3 | --- |

Pelos dados acima podemos verificar apenas uma pequena redução em algumas propriedades do composto. Entretanto, testado em condições severas, o composto para extrusão apresentou uma sensível diminuição da resistência ao ataque do ozônio em relação ao composto original.

Deve, ocorrer portanto, algum “sinergismo” ( combinação/interação ) entre os aditivos antioxidantes / antiozonantes e os produtos para extrusão, de modo a reduzir a atividade ou vida-útil dos agentes de proteção.

Vedação Moldada x Vedação Extrudada ( Análise Quantitaiva ):

Para essa análise foram extraídos corpos de prova diretamente das peças (*2)  moldadas e extrudadas, e realizados uma série de ensaios.

Os dados experimentais, conformedemonstrados a seguir, confirmam a tese inicial de que a ausência de pressão durante a vulcanização afeta as propriedades mecânicas. Enquanto que a diferença do composto para extrusão em relação ao de moldagem não passou dos 10%, a diferença entre as propriedades das peças chegou a casa dos 50%.

Os resultados são apresentados na tabela a seguir:

(*1) – Ensaios realizados de acordo com o método Rubberart nº 37-00.

(*2) – Não há uma correlação entre as propriedades medidas em corpos de prova padronizados e aquelas medidas em corpos de prova extraídos da peça devido a fatores como: diferença de estado de cura, rugosidade da superfície do corpo de prova, tensionamento da borracha durante a extração, calor excessivo gerado na retificação, etc.

| Propriedades |  | Vedação Moldada | Vedação Extrudada |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência ao Rasgamento, Kgf/cm | RASG. | 56,9 | 39,9 |
| Dureza Shore A (ASTM D 2240) | DUR. | 65 | 68 |
| Módulo a 300% , Kgf/cm2 (ASTM D 412) | MÓD. | 99 | -- |
| Tensão de Ruptura , Kgf/cm2 (ASTM D 412) | TENS. | 181 | 127 |
| Abrasão , mm3 (DIN 53516) | ABRAS. | 227,9 | 212,6 |
| Alongamento de Ruptura , Kgf/cm2 (ASTM D 412) | ALONG. | 454 | 208 |
| Resistência ao Ozônio (72hs em câmara saturada Rubberart de 27 L) (*1) | OZÔN. | Grau 0 (*) | Grau >> 3 (**) |

(*) – Após 72 hs de exposição

(**) – Apena após 3,5 hs de exposição

Ratificando o que já tínhamos obtido anteriormente, a vedação extrudada não resistiu ao ataque do ozônio, atingindo um grau >> 3 em apenas 3,5 horas de exposição.

Um outro dado experimental que vale a pena apontar é a resistência ao rasgamento, que é um ensaio que nos dá uma idéia da maior ou menor facilidade da borracha rasgar em condições práticas, em pontos onde já tenha ocorrido uma fragilização (entalhamento, pequenos rasgos, furos e etc.) devido aos processos de montagem, transporte, inspeção, pela ação das roscas dos parafusos de fixação ou algum equipamento de furação/corte, chapas metálicas com cantos vivos e rebarbas e etc.

Novamente a resistência ao rasgamento da vedação prensada foi superior: 56,9 Kgf/cm2 contra 39,9 Kgf/cm2 do extrudado (em corpos de prova padronizado-moldado, o valor para o composto Rubberart RC0.001865 é da ordem de 62 Kgf/cm2).

As propriedades da peças envelhecidas podem ser observadas a seguir. A vedação moldada, mesmo sob condições severas de envelhecimento, manteve elevadas propriedades mecânicas, principalmente a elasticidade.

| Propriedades |  | Vedação Moldada | Vedação Extrudada |
| --- | --- | --- | --- |
| Dureza Shore A (ASTM D 2240) | DUR. | 72 | 74 |
| Módulo a 300% , Kgf/cm2 (ASTM D 412) | MÓD. | 138 | -- |
| Tensão de Ruptura , Kgf/cm2 (ASTM D 412) | TENS. | 190 | 130 |
| Alongamento de Ruptura , Kgf/cm2 (ASTM D 412) | ALONG. | 399 | 138 |

Elaborado por Amauri da Paixão Santos (Quím.Resp.)