Boletim Técnico nº 05.01/98

Controle do Desnível nas Vedações de Comporta “Rubberart”

Objetivo:

Divulgar a metodologia para avaliação da planicidade das emendas nos perfis de vedação de comporta Rubberart.

Aplicação:

Este boletim refere-se apenas a artefatos de borracha dureza Shore A , obtidos por meio de moldagem.

Conceito:

O desnível que ocorre nas emendas dos perfis de vedação de comporta da Rubberart, é causado pela contração da borracha após a vulcanização.

Manter este desnível dentro de um limite aceitável, garante a qualidade do aspecto visual e da funcionalidade da vedação.

Tipos de Emendas:

Emenda segmentada em perfil tipo R01 E (100x45x15):

Fig.1 - Perfil

Fig.2 – Detalhe da emenda

Controle:

Pelo fato de se tratar de um artefato flexível, os perfis de vedação estão sujeitostambém a pequenas deformações causadas pelo manuseio, embalagem e transporte, que não devem ser consideradas ao se avaliar a planicidade das emendas, pois estas deformações são plenamente eliminadas após a fixação das vedações durante a montagem.

Para se controlar a planicidade , a primeira medida é garantir que a área a ser avaliada está perfeitamente apoiada sobre uma superfície plana, conforme croquis abaixo:

Caso necessário pode-se fixar a vedação sobre esta superfície para garantir o perfeito alinhamento.

A segunda medida é posicionar a régua paralela, de 150 mm de comprimento, sobre a área a ser controlada, exercendo uma leve pressão para garantir um perfeito assentamento.

Caso se verifique visualmente algum tipo de desnível, o mesmo deverá ser controlado utilizando-se um calibrador de interstícios, conforme esquematizado abaixo:

Perfil juntado em perfil tipo R01 E (100x45x15):

Fig.3 - Perfil

Fig.4 – Detalhe da emenda

Afastamento da película de PTFE em perfil R01 E (100x45x15):

Fig.5 - Perfil

Fig.6 – Detalhe da emenda

Equipamentos necessários:

Fig.7 – Calibrador de Interstício

Fig.8 – Régua Paralela

Os valores máximos de desnível nas emendas dos principais perfis de vedação de comporta podem ser obtidos através do gráfico a seguir:

Observações:

A aplicação destes valores para o desnível das emendas, foi efetuado com base na especificação atual de nossos compostos para vedações de comportas (SBR; CR; 50/60 e 60/70), sendo assim, eles não são aplicados quando são realizadas alterações significativas na especificação do composto (ex.: dureza abaixo de 50 Shore A).

Lembramos ainda, que este Boletim Técnico se trata de uma atualização e sendo assim cancela e substitui o parágrafo de nossa especificação técnica referente ao controle de planicidade constante em nosso catálogo.

Conclusão:

É necessário consultar o fabricante antes de especificar desníveis para emendas de vedação que não são abrangidos por este Boletim Técnico.

Elaborado por: Renato Menghini (Depto Técnico)