Boletim Técnico nº 01.05/97

Deflexão em Perfis de Vedação de Comporta Rubberart

Objetivo:

Verificar o comportamento dos perfis de vedação, a fim de fornecer dados técnicos para que engenheiros e projetistas hidromecânicos avaliem as reações de pré-compressão de uma comporta que utilize os perfis descritos neste Boletim.

Aplicação:

Este boletim refere-se apenas a artefatos de borracha dureza Shore A , obtidos por meio de moldagem.

Descrição:

O ensaio de deflexão consiste na aplicação de uma carga crescente sobre a área de vedação do perfil (bulbo), sendo então verificado o deslocamento do mesmo conforme resultados que seguem:

1- Deflexão em perfil nota musical R01-S:

| Deflexão (mm) | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Força (Kgf/m) | 0 | 62,7 | 87,7 | 112,0 | 127,0 | 143,0 |

2- Deflexão em perfil aba dupla R08-A:

| Deflexão (mm) | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Força (Kgf/m) | 0 | 483 | 783 | 1028 | 1233 | 1517 |

Observações:

Todos os dados aquí demonstrados, foram obtidos através de testes laboratoriais nas seguintes condições:

- Velocidade de Acionamento: 			50 mm/min.

- Temperatura Ambiente: 				20 ºC

- Nº de amostras de cada Perfil: 			03

- Comprimento das Amostras: 			300 mm

- Dureza das Amostras: 				Shore A 66  ( R01-S e R08-A)

Estes dados não devem ser equiparados com perfis semelhantes, fabricados por outras empresas, em função das iferenças na formulação do composto de borracha.

Elaborado por: Carlos Shiguemtsu Nakao (Depto Técnico)