Boletim Técnico nº 06.04/98 Revisão 1

Critérios para Aplicação da Película de PTFE nas Vedações de Comporta “Rubberart”

Objetivo:

Divulgar critérios para aplicação e avaliação da película de PTFE nas vedações de comporta Rubberart.

Aplicação:

Este boletim refere-se apenas a  vedações de borracha Rubberart obtidas por meio do processo de moldagem e  Películas de PTFE de 0,8 e 1,6mm de espessura.

Tipos de Perfis:

Abaixo segue uma lista dos perfis onde é possível aplicar a película de PTFE.

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIÇÃO | DIMENSÃO DO BULBO |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Perfil | Nota Musical Simples | 20, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 |
| R02 | Perfil | Nota Musical com Chanfro | 40 |
| R05 | Canto Moldado | Nota Musical Simples | 20, 27, 35, 40, 45, 50, 60 |
| R06 | Canto Moldado | Nota Musical Interna | 35, 40, 45, 50 |
| R07 | Canto Moldado | Nota Musical | 45, 50 |
| R08 | Perfil | Nota Musical Aba Dupla | 35, 45, 50 |
| R09 | Canto Moldado | Nota Musical Simples / Dupla | 35, 45, 50 |
| R28-B | Perfil | Perfil “L” | R26 |
| R29 | Perfil | Nota Musical Bulbo Duplo | 35, 40, 45 |
| R66 | Perfil | Nota Musical em “L” | 25 |
| R68 | Canto Moldado | Nota Musical Aba Dupla | 35, 45, 50 |
| R70 | Canto Moldado | Nota Musical Interna | 45 |
| R71 | Canto Moldado | Nota Musical Dupla com Raio | 50 |
| R72 | Canto Moldado | Nota Musical Aba Dupla | 45 |
| R73 | Canto Moldado | Nota Musical Bulbo Duplo | 35 |
| R75 | Canto Moldado | Nota Musical em “T” | 35 |
| R76 | Canto Moldado | Nota Musical em “T” | 40 |
| R77 | Canto Moldado | Nota Musical com Régua | 45 |
| R78 | Canto Moldado | Nota Musical com Régua | 45 |
| R79 | Canto Moldado | Nota Musical com Régua | 45 |
| R80 | Canto Moldado | Nota Musical com Régua | 45 |
| R89 | Canto Moldado | Perfil “L” | R26 |
| R90 | Canto Moldado | Nota Musical com Régua | 45 |

Obs.: a aplicação da Película em outras referências de perfis e cantos deve ser consultada préviamente.

Conceito:

O revestimento do perfil de vedação com uma película de PTFE, reduz o atrito estático e dinâmico a um nível muito baixo (aproximadamente a 0,1), o que reduz os esforços de manobra da comporta e necessidade de de lastros, porém são necessários cuidados especiais para manusear estas vedações.

Características da Película:

O PTFE (politetrafluoretileno) é conhecido por suas propriedades mecânicas, por ser antiaderente e antifricção, ou seja, nenhum produto adere com facilidade a sua superfície, porém o processo de adesão da película de PTFE à borracha, que utiliza tratamentos químicos, desenvolvido pela Rubberart ao longo de anos de estudo, propicia uma excelente resistência ao deslocamento da película, mesmo após o envelhecimento do perfil, conforme descrito na tabela a seguir:

| Tempo de Exposição | 0 hs ( original) | 1440 hs (02 meses) | 4320 hs (06 meses) | 8640 hs (12 meses) | 17280 hs (24 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deslocamento Kgf/mm em 25 mm | 20,9 | 20,4 | 18,2 | 21,2 | 20,7 |

Exemplos de Aplicações:

Posicionamento:

Abaixo estão exemplos de aplicação de película de PTFE em secções transversais de perfis de vedação Rubberart.

R 01 E

R 08 A

R 28 B

R 29 A

O posicionamento da película sobre o cume do perfil, ou área de vedação, é influenciada pelo projeto do molde, ou seja, o molde é projetado para prensar o perfil com a película em uma determinada posição, e nesta fase são definidos fatores como posição do perfil, sentido de prensagem, linha de fechamento, lado de abertura do molde, disposição da película na cavidade, fluxo de saída de material e dispositivo de alinhamento e posicionamento da película.

Sendo assim, é importante lembrar que uma vez o molde projetado para prensar um perfil com a película em uma determinada posição, a alteração deste posicionamento somente será possível com o projeto e confecção de um novo ferramental, o que ser analisado previamente, pois outros fatores devem ser considerados (Ex: A linha de fechamento do molde, o sentido de fechamento do molde e o posicionamento da película na cavidade do molde devem ser compatíveis).

Emendas:

Com relação às emendas na película, sempre que for necessário executá-las, as mesmas deverão ser realizadas conforme indicado na figura 1:

O espaçamento “A” é fundamental para garantir que a película não deforme durante o manuseio do perfil de vedação e este espaçamento deve ser de 4,0  até 10,0 mm.

Não é possivel tratar a película na secção transversal da mesma quando  é necessário realizar emendas no perfil, Figura 2.

Esta região da vedação apresentará um ligeiro afastamento “B” entre a película e a borracha quando o perfil for flexionado, conforme indicado na figura 3.

Este tipo de afastamento não é considerado não-conformidade e não prejudica o desempenho da vedação.

Sempre que neceesário a Rubberart pode fazer até uma emenda em cada perfil.

Observações:

Lembramos que este Boletim Técnico se trata de uma atualização e sendo assim deve ser considerado como uma extensão de nosso catálogo.

A aplicação da película de PTFE em perfis de vedação é realizada principalmente em nossos compostos para vedação de comportas (SBR e CR; dureza Shore A 50/60 e 60/70), sendo assim, alterações significativas na especificação do composto, (ex: dureza Shore A abaixo de 40) podem impossibilitar esta aplicação.

Conclusão:

É necessário consultar a Rubberart antes de especificar posicionamentos de películas de PTFE em perfis de vedação que não estiverem de acordo com o descrito neste Boletim Técnico.

Elaborado por:

Renato Menghin

Gerente de Desenvolvimento e Assistência Técnica.

renato@rubberart.com.br