Boletim Técnico nº 011.06/02

Durabilidade do Revestimento de PTFE em vedações de Comporta

[ Ensaio Realizado em Corpos de Prova do Composto Padrão Rubberart SBR 60/70 - Código RC.01865.000 ]

Rubberart iniciou em janeiro de 1997 um "Programa de Ensaios de Resistência às Intempéries da Película de PTFE (Teflon)", com o objetivo de acompanhar a degradação desse importante plástico de engenharia ao longo do tempo, em exposição contínua a agentes agressivos (raios ultra violeta do sol, calor, chuva, poeira, poluição, frio, etc.).

Esse trabalho também foi embasado no senso já disseminado de que o PTFE é afetado pelos raios U.V., sendo inclusive uma recomendação do próprio fabricante que o produto seja protegido do sol.

Até o momento, a teoria que melhor explica os efeitos dos raios U.V. sobre o PTFE está baseada na estrutura molecular espacial do polímero, conforme  apresentada a seguir:

O PTFE (politetrafluoretileno) é um plástico de engenharia cujas unidades moleculares são formadas por átomos de carbono (C) e flúor (F), o que lhe confere excepcional resistência química, baixo coeficiente de atrito, elevado ponto de fusão, etc, indícios de grande organização molecular .

Em virtude da grande diferença de eletronegatividade (força de atração de elétrons) entre os átomos de flúor e de carbono, ocorre uma "polarização" da molécula, ficando as extremidades de flúor parcialmente negativas e o carbono parcialmente positivo. Por atração eletrostática, as moléculas se organizarão com as extremidades negativas voltadas para a parte positiva da molécula, formando um complexo arranjo espacial, conforme ilustrado pelos gráficos ao lado.

Levando-se em consideração que os átomos de carbono unidos por ligações simples (- C - C -) são capazes de girar em torno do eixo da ligação, para frente ou para trás, então a estrutura molecular formada será tridimensional e muito mais complexa que a representada acima. Ainda assim, essa representação em apenas dois planos é suficiente para se concluir que a organização das cadeias moleculares deixará "vãos" na matriz do polímero, o que provavelmente facilita a passagem dos raios ultravioleta através da película, atingindo a camada do adesivo.

Ao lado estão apresentados os dados da exposição atmosférica da película de PTFE.

| Exposição à Intempéries (Luz U.V., calor, chuva, poeira, etc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dias | Tração, kgf/cm² | Alongamento de ruptura, % | Adesão à borracha, kgf/25x25 mm |
| 0 | 208 | 368 | 24,1 |
| 30 | 192 | 352 | 16,9 |
| 60 | 219 | 378 | 16,4 |
| 180 | --- | --- | 21,1 |
| 360 | --- | --- | 28,3 |
| 1865 | 220 | 425 | 9,8 |

Supondo a deficiência do PTFE em relação à luz solar, o Programa de Ensaios foi planejado inicialmente para apenas um ano de exposição, daí a escassez de dados entre 360 e 1865 dias. Mas podemos estimar com as informações disponíveis que a diminuição da adesão depois de um ano é muito acentuada.

Boletim Técnico nº 011.06/02 (Cont.)

Os resultados experimentais são coerentes com a "teoria da estrutura molecular" para o ataque do PTFE pela luz solar. Como visto no primeiro gráfico, a resistência à tração e o alongamento de ruptura da película praticamente não se alteraram depois de 5 anos de exposição. Alterações mínimas nessas propriedades já eram esperadas pelo fato do PTFE ser "permeável" aos raios U.V., teoricamente o agente de intemperismo mais agressivo. Se o raio U.V. passa sem muito obstáculo através do polímero, então sua energia praticamente não será absorvida e, conseqüentemente, pouco dano causará na cadeia carbônica.

Entretanto, para que seja possível a adesão do PTFE à borracha, é necessário um tratamento químico na face da película. Porém, essa camada aderente formada é extremamente sensível à luz solar. Como o polímero deixa passar os raios U.V., esses serão absorvidos pela camada aderente que será, então, decomposta, resultando na perda da adesão PTFE/borracha. Isso explica porque, ao contrário da tração e do alongamento, a adesão foi drásticamente afetada pelo sol.

Podemos,então concluir, que longos períodos de exposição ao sol (maior que um ano) deverão ser evitados para peças revestidas com película de PTFE, para garantir maior durabilidade da vedação.

Obs.: As conclusões apresentadas nesse boletim são baseadas em pesquisas e ensaios realizados em corpos de prova. Entretanto, esses resultados não constituem especificações mas , apenas referências, ficando sob responsabilidade de cada usuário as conseqüências resultantes da utilização e aplicação das infornações aprtesentadas.

Elaborado por Amauri da Paixão Santos (Quím.Resp.) / Renato Menghini (Depto Técnico)