##### Boletim Técnico nº 015.10/07

###### Película R.E.H (Rubberart Easy Handle)

Objetivo:

Apresentar o revestimento Rubberart Easy Handle, especialmente criado para facilitar o manuseio das vedações de borracha com PTFE (politetrafluoretileno).

Aplicabilidade:

O revestimento Easy Handle pode ser aplicado em todos perfis de vedação de comporta aonde  se uitilizaria o revestimento tradicional de PTFE (politetrafluoretileno).

Conceito:

Vedações de borracha são flexíveis, adaptam-se à irregularidades da estrutura de montagem e são fáceis de manusear. Porém, os coeficientes de atrito, tanto estático quanto dinâmico, além de muito próximos são expressivos , aumentam com a diminuição da dureza da vedação.

A tabela abaixo mostra os valores dos coeficientes de atrito estático e dinâmico para os perfis de borracha usados na vedação de comportas.

Perfil de borracha  s/ revestimento de PTFE

| Dureza (Shore A) | Coef. Atrito Dinâmico | Coef. Atrito Estático |
| --- | --- | --- |
| 80 | 0,543 | 0,515 |
| 70 | 0,653 | 0,620 |
| 60 | 0,968 | 0,825 |
| 50 | 1,035 | 1,015 |

Obs.: Os valores acima foram determinados através de ensaio no laboratório da Rubberart, em superfície de aço inox, a seco.

O revestimento da vedação combina  a flexibilidade da borracha com os  baixíssimos coeficientes de atrito do PTFE. O resultado, na prática,  é estanqueidade aliada à diminuição dos esforços de manobra da comporta.

Na tabela seguinte estão indicados os valores dos coeficientes de atrito estático e dinâmico(a seco) para os perfis de vedação de comporta com o revestimento convencional de PTFE (politetrafluoretileno).

Película convencional de PTFE

| Coeficiente de Atrito | Coef. Atrito |
| --- | --- |
| Estático | 0,105 |
| Dinâmico | 0,088 |

Porém, o manuseio e/ou transporte incorreto dos perfis revestidos com PTFE podem causar o enrugamento e / ou  descolamento da película. Isso porque a película de PTFE apresenta um limite de escoamento plástico muito inferior ao da borracha. Assim, em flexões ou estiramentos acentuados, por não acompanhar a recuperação elástica da borracha, o PTFE deforma-se plasticamente e irreversivelmente, o que causa o enrugamento.

Na figura podemos visualizar o enrugamento da película convencional causado pelo manuseio incorreto do perfil de vedação.

Revestimento Rubberart Easy Handle (REH)

Descrição:

Trata-se de película de PTFE (politetrafluoretileno) adequada a flexão, mediante espaçamentos, de modo a garantir que não ocorram enrugamentos na área de vedação.

Nas figuras abaixo podemos visualizar as diferenças entre os dois tipos de revestimento, o convencional e o R.E.H. (Rubberart Easy Handle).

Na foto  uma amostra do perfil Rubbeart R-01 e com R.E.H. (Rubberart Easy Handle).

A principal função do revestimento Rubberart Easy Handle é aumentar a segurança durante o manuseio, transporte e/ou instalação dos perfis de vedação de comporta, sem comprometer de maneira significativa o coeficiente de atrito do revestimento.

Na tabela abaixo estão indicados os valores dos coeficientes de atrito estático e dinâmico para os perfis de vedação de comporta com o revestimento R.E.H. (Rubberart Easy Handle).

Revestimento R.E.H. (Rubberart Easy Handle)

| Tipo de Atrito | Coef. Atrito |
| --- | --- |
| Estático | 0,16 |
| Dinâmico | 0,156 |

Conclusão:

Os coeficientes de atrito da vedação com  REH  são algo maiores que os da película convencional, porém, muito menores que os mostrados pela vedação sem revestimento.

A vedação revestida com REH apresenta a propriedade requerida do PTFE, porém, sem os riscos de enrugamento ou descolamento da película.

Seu uso, pela segurança no manuseio, propiciará montagem mais rápida e evitará as indesejáveis perdas de vedações.

Para outras informações, favor entrar em contato conosco através do telefone (0XX11) 5511-2055, do nosso site www.rubberart.com.br.

Renato Menghini (Depto Desenvolvimento)

renato@rubberart.com.br