Boletim Técnico nº 02.06/97

Exposição Externa ás Intempéries em Vedações de Comporta Rubberart

O envelhecimento térmico em estufa (ASTM D573) é um bom método para avaliar a resistência do composto à oxidação, entretanto, não nos permite estimar quanto tempo decorrerá até que a degradação ocorra na prática, nas condições normais de uso do artefato.

O método de exposição atmosférica às intempéries, baseado na ASTM D1171, também não condiz exatamente com as condições reais pois a degradação da borracha ocorrida em campo é função de diferentes fatores simultâneos. No entanto, é um método que se aproxima das condições práticas por conjugar os principais agentes de degradação físico-química do elastômero: a luz (inclusive U.V.), o calor, a humidade, o oxigênio, o ozônio e etc.

O composto Rubberart código RC0.001865 de SBR, utilizado na fabricação das vedasções de comporta, foi desenvolvido com matérias primas especiais visando atender às exigências de resistência mecânica e físico-química. Um destaque especial é dado ao sistema anti-oxidante / anti-ozonante, que confere ao composto Rubberart uma excepcional resistência ao envelhecimento e níveis de resistência ao ataque do ozônio compatíveis às melhores formulações de Neoprene®.

Os dados a seguir referem-se ao ensaio de resistência ao envelhecimento atmosférico do composto Rubberart código RC0.001865 de SBR:

| Tempo de Exposição |  | Características |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dias | horas | Tração (Kgf/cm2) | Módulo a 300% (Kgf/cm2) | Alongamento (%) | Dureza Shore A | Resistência ao Ozônio |
| 0 | 0 | 233 | 83 | 621 | 62 | Grau Zero |
| 15 | 360 | 237 | 89 | 601 | 63 | Grau Zero |
| 45 | 1080 | 241 | 93 | 587 | 62 | Grau Zero |
| 60 | 1440 | 236 | 79 | 647 | 60 | Grau Zero |
| 90 | 2160 | 229 | 80 | 623 | 62 | Grau Zero |
| 120 | 2880 | 218 | 81 | 628 | 63 | Grau Zero |
| 180 | 4320 | 232 | 99 | 552 | 65 | Grau Zero |
| 240 | 5760 | 228 | 97 | 554 | 65 | Grau Zero |
| 360 | 8640 | 239 | 94 | 603 | 66 | Grau Zero |
| Especificações Técnicas para Vedações de Comporta Rubberart (propriedades originais do composto) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mín. 210 | Mín. 63 | Mín. 450 | 60 / 70 | Grau Zero |

- Tensão e Alongamento de Ruptura conforme ASTM D412-92 – CP´s estampados de tapetes retangulares de 2x150x250 mm);

- Dureza Shore A conforme ASTM D2240-91 – medida nos corpos de prova de tração, sobrepostos aprox. 6 mm.

- Resistência ao ataque de Ozônio conforme ASTM D1171-94 – CP´s de secção triangular (prismas).

- Fendilhamento – observado através de lupa de magnificação de 2x.

Elaborado por: Amauri da Paixão Santos (Quím.Resp.)