##### Boletim Técnico nº 012.05/02

###### Manuseio, Transporte e Armazenagem das Vedações para Comportas

Assim como outros materiais, as vedações de borracha precisam ser manuseadas com cuidado, respeitando-se algumas recomendações básicas para evitar o envelhecimento precoce do elastômero ou mesmo a perda de função prematura do artefato, especialmente quando revestidas com películas de PTFE (Teflon).

A exposição por longos períodos a condições agressivas como luz direta do sol, calor (gerado nos armazéns por empilhamento), dobras, vincos, proximidade a fontes geradoras de ozônio, contato com produtos químicos (tintas, solventes, cal, concreto), etc. podem diminuir a vida útil da vedação de comporta ou alterar suas características (endurecimento, contração, deformação, etc).

Assim sendo, apresentamos algumas recomendações de manuseio, transporte e estocagem das vedações de borracha para comporta:

- As vedações sem revestimento de PTFE podem ser transportadas enroladas. Entretanto, se o período de estocagem for maior que 02 (dois) meses, recomenda-se que sejam mantidas estiradas;

- As vedações revestidas com película de PTFE devem, preferencialmente, ser transportadas estiradas. As peças muito longas podem ser enroladas, desde que respeitado um raio mínimo de 500 mm. Desenrolar para armazenamento prolongado;

- No enrolamento das vedações com PTFE, a face com a película deverá ficar voltada para o lado externo do rolo, uma vez que o enrolamento ao contrário provocará o enrugamento permanente do PTFE;

- No manuseio das vedações com PTFE, evitar curvatura acentuada no sentido da película (ou seja, face com película voltada para dentro da curvatura). Para manusear peças longas, estas devem estar apoiadas a cada metro;

- Nunca tracionar peças com PTFE, pois por se tratar de um plástico, a película não apresenta a mesma elasticidade da borracha e estará sujeita a um escoamento plástico que danificará severamente o revestimento;

- A borracha apresenta tendência de “escoar” sob ação de uma força de deformação (“creep”/”relaxação”). Assim, se a vedação for mantida dobrada (ou seja, sob tensão), ficará com uma “memória” dessa deformação mesmo depois de estirada. Portanto, a vedação de borracha não deverá ser dobrada no armazenamento.

- O PTFE (politetrafluoretileno) é um plástico de engenharia de baixa reatividade química e  praticamente não é afetado pelo oxigênio, ozônio ou luz ultra violeta. Entretanto, ensaios de laboratório e referências históricas sugerem que os produtos químicos do sistema de adesão PTFE/borracha são afetados pelos raios do sol – UV – em exposição contínua e prolongada (período maior que um ano). Assim sendo, para prevenir o descolamento da película de PTFE, recomenda-se evitar sua exposição aos raios solares;

- O aparecimento de uma fina camada esbranquiçada ou marron sobre a vedação durante o armazenamento é um fenômeno natural do sistema de proteção da borracha contra o ozônio e não afeta as características gerais do artefato.

Elaborado por Amauri da Paixão Santos (Quím.Resp.) / Renato Menghini (Depto Técnico)