Boletim Técnico nº 04.09/97

Tolerâncias em Vedações de Comporta “Rubberart”

Objetivo:

Informar os clientes sobre os cuidados a serem tomados na aplicação de desvios dimensionais em produtos de borracha.

Aplicação:

Este boletim refere-se apenas a artefatos de borracha dureza Shore A , obtidos por meio de moldagem.

Conceito:

A borracha, por se tratar de um material visco-elástico, não permite a equiparação de desvios dimensionais com outros tipos de materiais como aço e o plástico.Jamais se deve utilizar normas de tolerâncias de outros materiais em artefatos de borracha.

Para os produtos de borracha, obtidos através do processo de moldagem por compressão, temos dois tipos de desvios dimensionais, sendo um referente as dimensões do fechamento do molde e outro referente as dimenções das cavidades do molde. Isto ocorre devido a utilização de um volume de composto de borracha maior que o volume teórico da cavidade do molde, a fim de garantir o perfeito preenchimento e uma boa compactação do material durante a moldagem. O excesso é eliminado para fora da cavidade através de sua borda (fig.2), não permitindo o perfeito fechamento do molde. Lembramos que os desvios dimensionais referentes ao fechamento do molde, serão sempre determinados pela maior dimensão do sentido de prensagem.

A Norma DIN 7715 – Parte 2 , identifica os dois tipos de desvios dimensionais com as letras “F” e “C”, sendo que “F” é para dimensões referentes às dimensões da cavidade do molde e “C” para as dimensões referentes ao fechamento do molde.

Fig.1 – Produto				     Fig.2 – Moldagem do Produto

| Campos Dimensionais Nominais | CLASSE M1 |  | CLASSE M2 |  | CLASSE M3 |  | CLASSE M4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | C | F | C | F | C | F | C |
|  | (+/-) | (+/-) | (+/-) | (+/-) | (+/-) | (+/-) | (+/-) | (+/-) |
| até 6,3 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| acima de 6,3 até 10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
| acima de 10 até 16 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
| acima de 16 até 25 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| acima de 25 até 40 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
| acima de 40 até 63 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,30 | 1,60 | 1,60 |
| acima de 63 até 100 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 2,00 |
| acima de 100 até 160 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,30 | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
| acima de 160 | Desvio demensional permitido, em % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,30 | (*) | 0,50 | (*) | 0,80 | (*) | 1,50 | (*) |
| (*) Valores somente mediante a acordo. |  |  |  |  |  |  |  |  |

A Rubberart utiliza a Norma DIN 7715 – Parte 2 – Classe M3 , como padrão em seus produtos, porém, se houver a necessidade de tolerâncias mais fechadas para grandes dimensões, podemos obtê-las. Por exemplo, em uma guarnição em formato “trave” (fig.3), com perfil R01-E em SBR 60/70 (nosso composto RC0.001865), cujo frontal é de 16.000 mm, podemos obter um desvio dimensional de aproximadamente +/- 0,15%.

Observações:

A aplicação da Norma DIN 7715 – Parte 2, não é válida para peças que possuem uma desproporção muito grande entre a área superficial e a área lateral do produto. Citamos como exemplo um perfil retangular de 500 mm de largura por 2 mm de espessura, onde a espessura é fortemente influenciada pela área superficial, não atendente assimaté mesmo a classe mais aberte ( Classe M4 ) da norma.

Conclusão:

É necessário consultar o fabricante antes de especificar desvios dimensionais em um artefato de borracha.

Elaborado por: Carlos Shiguemtsu Nakao (Depto Técnico)