##### Boletim Técnico nº 013.06/03

###### Arruela Metal-Borracha para fixação dos perfis de Vedação para Comportas

Objetivo:

Apresentar as Arruelas Metal-Borracha, desenvolvidas pela Rubberart Artefatos de Borracha Ltda..

Descrição:

Arruelas fabricadas com o elastômero vulcanizado diretamente sobre o aço inox, para parafusos M12, M14 e  M16,.

|  |  |  | DIMENSÕES | (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | E 1 | E 2 |
| Ra M12x1,5 | 12 | 25 | 24 | 13 | 4,0 | 2,5 |
| Ra M12x3,0 | 12 | 25 | 24 | 13 | 6,0 | 2,5 |
| Ra M14x1,5 | 14 | 29 | 28 | 15 | 4,0 | 2,5 |
| Ra M14x3,0 | 14 | 29 | 28 | 15 | 6,0 | 2,5 |
| Ra M16x1,5 | 16 | 31 | 30 | 17 | 4,5 | 3,0 |
| Ra M16x3,0 | 16 | 31 | 30 | 17 | 6,0 | 3,0 |
| Ra M20x1,5 | 20 | 38,5 | 37 | 21 | 4,5 | 3,0 |
| Ra M20x3,0 | 20 | 38,5 | 37 | 21 | 6,0 | 3,0 |

Aplicação:

As Arruelas Metal-Borracha são utilizadas na fixação dos perfis de vedação para comportas entre as chapas de aperto e o paramento da comporta, para reduzir o risco potencial de vazamento nos parafusos de fixação.

Exemplos de aplicação:

Vantagens da utilização de Arruelas Metal-Borracha:

Arruelas comuns fabricadas em aço inox, plástico (polipropileno, polietileno ou Teflon) ou borracha, apresentam algumas desvantagens na fixação de perfis de vedação para comportas.

- Arruelas em aço inox utilizadas sozinhas não garantem a vedação, sendo necessário o emprego de uma arruela auxiliar em borracha ou plástico (polipropileno, polietileno ou Teflon).

- Arruelas em plástico (polipropileno ou polietileno) tem custo reduzido, mas não possuem características de vedação tão boas quanto a borracha ou o Teflon. Costumam quebrar quando comprimidas em excesso, e apresentam deformações permanentes após a compressão, o que pode impedir a sua utilização em remontagens de manutenções.

- Arruelas em Teflon, possuem boas características de vedação, mas necessitam ser montadas em conjunto com uma arruela de aço inox. Apresentam custo elevado em comparação com as outras soluções.

- Arruelas em borracha possuem boas características de vedação tem custo pouco superior as arruelas de plástico. Necessitam ser montadas em conjunto com uma arruela de aço inox, e quando comprimidas em excesso podem se deslocar da área de vedação.

Verificamos que a substituição das arruelas comuns fabricadas em aço inox, borracha ou plástico (polipropileno, polietileno ou Teflon) por arruelas em Metal-borracha apresenta várias vantagens.

- Possuem  excelentes características de vedação.

- Por ser vulcanizada sobre a arruela de aço, a borracha não apresenta risco de deslocamento da área de vedação;

- Apresenta custo pouco superior aos conjuntos [arruela de aço inox com arruela de plástico (polipropileno, polietileno)], porém com a vantagen da redução do número de ítens de compra e estoque;

- Apresenta custo inferior ao conjunto [arruela de aço inox com arruela de borracha].

- Apresenta custo consideravemente inferior ao conjunto [arruela de aço inox com arruela de  Teflon];

- Possuem vida útil satisfatória, pois são fabricadas com o mesmo composto de borracha dos perfis de vedação;

- Apresentam excelentes características de resistência à deformação permanente após a compressão e podem ser facilmente utilizada em remontagens na manutenção.

Características Técnicas dos Materiais:

Aço Inox AISI 304 contendo cromo e níquel num teor total não inferior a 23%.

| ÀÇO INOXIDÁVEL AISI 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composição Química |  |  |  |  |  |  | Propriedades Mecânicas |  |
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | L.E. | L.R. |
| % máx. | % máx. | % máx. | % máx. | % | % | % | (Mpa) | (Mpa) |
| 0,08 | 2,0 | 1,0 | 0,045 | 0,03 | 18~20 | 8~10,5 | 245 | 590 |

Elastômero a base de SBR (Estireno Butadieno Rubber) conforme ASTM D2000 M4 AA 620 A13 B13 EA14 C12 Z1, com as seguintes propriedades:

| Propriedades originais: | SBR |  |
| --- | --- | --- |
| Dureza - Shore A (ASTM D 2240), Pontos | 50/60 | 60/70 |
| Tensão de Ruptura (ASTM D 412), MPa (mínimo) | 16.5 | 20.6 |
| Alongamento de Ruptura (ASTM D 412), % (mínimo) | 450 | 450 |
| Deformação permanente por compressão: (ASTM D 395-B) Deformação Residual, (22hrs/70ºC), % (máximo) | 30% | 30% |
| Envelhecimento acelerado em estufa: (ASTM D 573) (70 hrs/70ºC) Variação da Dureza - Shore A , Pontos | ±5 |  5 |
| Variação da Tensão de Ruptura , MPa (máximo) | -20 | -20 |
| Imersão em água: (ASTM D 471) (70 hrs/70ºC) Variação de Peso, % (máximo) | +5 | +5 |
| Resistência ao ozônio: (ASTM D 1171) (72 hrs/40ºC / 50 MPa) Aspecto da Superfície | Sem fissuras | Sem fissuras |

Ensaio conforme padrões da ASTM (American Society for Testing and Materials).

Referências de utilização:

AHE Ponte de Pedra – MT :

- Comporta Ensecadeira;

- Comporta Vagão;

- Comporta segmento.

UHE Irapé – MG

- Comporta Vagão

- Comporta Ensecadeira.

Conclusão:

Para informações adicionais, ou para solicitar amostras, favor entrar em contato com a Rubberart Artefatos de Borracha Ltda, pelos telefones	(0XX11) 5511-2055, ou através do nosso e-mail: ruberart@terra.com.br.

Elaborado por: Renato Menghini (Depto Técnico)